二步法合成含聚二甲基矽氧烷軟鏈段之水性聚氨酯及其性質探討

林宗穎a, 張淑美a*

a國立台北科技大學分子科學與工程系

# E-mail: f10914@mail.ntut.edu.tw

科技部計畫編號：MOST XXX-XXXX-X-XXX -XXX -XXX

摘要

(中文標楷體 9、Times New Roman 9) 本篇研究藉由二步法的反應方式合成含聚二甲基矽氧烷軟鏈段之水性聚氨酯，探討軟鏈段聚二甲基矽氧烷二醇(PDMS)與聚四氫呋喃(PTMG)二元醇的添加比例變化對於聚氨酯物性及後端加工的影響，物性分析採用FT-IR、TGA、GPC、UV、粒徑測定儀與材料試驗機及接觸角分析儀。在機械性質方面，二步法所製備的聚氨酯塊材其伸長率為傳統一步法的二倍。後端加工採此系列的水性聚氨酯分散液以泡沫塗佈方式在布料上進行加工，加工後布料表面具高疏水性和部份透氣性，其表面接觸角角度可達126.9度，透氣性質有0.613cfm。

關鍵詞：(標楷體9、Times New Roman 9) 水性聚氨酯、聚二甲基矽氧烷、撥水、透氣性

(以上請勿超過半頁!!)